# BAÑOS Y COCINAS

# ESMALTE EPOXI

Sistema epoxi de dos componentes de muy alto brillo y nivelación. Desarrollado especialmente para embellecer, renovar, dando colores y texturas modernas a todo tipo de superficie. Dejando un acabado de muy fácil limpieza, sin poros.

Se puede aplicar sobre, mampostería adecuadamente preparada, azulejo, cerámico, metales, formica, accesorios de baño como ser lavabos, bañeras, etc.

USO HOGAREÑO Utilizable en baños, cocinas, garajes y en todos aquellos lugares donde se desee obtener una superficie de acabado esmaltado.

USO INDUTRIAL Utilizable en quirófanos, pasillos, consultorios, salas de espera, zonas de producción de inyectables, liofilización y envasado, etc.

### CARACTERISTICAS PRINCIPALES

| VEHICULO | Epoxi – poliamina aductada |
| --- | --- |
| SÓLIDOS INERTES | Cargas de granulometría controladas, pigmentos |
| SOLVENTE | Alifáticos y aromáticos |
| SÓLIDOS EN PESO | 60 % |
| SÓLIDOS EN VOLUMEN | 45 % |
| PESO ESPECIFICO | 1.13 grs./cm3 |
| COLOR | Según Carta |
| TERMINACION | Brillante |
| RELACION DE MEZCLA | 1 parte de en volumen de A y 1 parte de B |
| VIDA UTIL DE LA MEZCLA | 12 HS. Para 10 LT # |
| TIEMPO DE INDUCCION | 40 minutos |
| RENDIMIENTO x litro | Entre 8 y 10 m² x cada mano aplicada. |
| CANTIDAD DE MANOS | 2 o 3 |
| COMPONENTES | 2 |
| SECADO | TACTO | 3 hs. |
|  | DURO | 16 hs |
|  | FINAL | 7 días. |
| REPINTADO | 12 hs. |
| ALMACENAJE (en condiciones adecuadas) | 24 meses |
| Presentación | 1, 2, 8, 20 y 40 lt |

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

Debe estar perfectamente seca, limpia, libre de polvo, grasas y todo material ajeno e esta.

DATOS DE APLICACIÓN:

- Mezclar cuidadosamente los componentes “A” y “B” hasta uniformidad.

- Aplicar con pincel, rodillo, soplete con aire o sin aire (airless)

- Dilución: DILUYENTE E-1 velocidad de

- evaporación intermedia

DILUYENTE E-2  velocidad de evaporación

rápida.

- Una vez realizada la mezcla de los dos componentes y la dilución (en caso de corresponder), dejar reposar la pintura entre 30 y 40 minutos, antes de comenzar a aplicar.

- Tiempo de espera entre manos, varía de acuerdo al espesor de la capa aplicada, pero oscila entre 6 y 24 hs. Como referencia práctica para determinar si se puede aplicar la capa siguiente, si al presionar con el dedo la capa de pintura no se produce transferencia de la misma al dedo, se está en condiciones de aplicar la siguiente capa.

# La vida útil de la mezcla es afectada por el volumen mezclado, a medida que aumenta el mismo disminuye la vida útil

Los datos consignados fueron determinados en condiciones estándar

### SEGURIDAD E HIGIENE  Conservar el envase bien cerrado. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico.

Última revisión: abril -2009