# MASTERPOX EN-10

## REVESTIMIENTO AUTOIMPRIMANTE

## EPOXI ALTA RESISTENCIA QUIMICA

Sistema epoxi autoimprimante de dos componentes, altos sólidos, excelente adherencia sobre acero y hormigón. Debido a la alta funcionalidad de ésta nueva generación de resinas epoxi se produce mayor reticulación molecular dando una excelente resistencia química. En piletas de contención secundaria, de productos cáusticos, ácidos, álcalis, etc.

USOS

En toda industria donde se requieran revestimientos de ala resistencia química, ejemplos: la industria petrolera, petroquímica, química, alimenticia, metalúrgica, de energía, naval, siderúrgica, etc., como revestimiento interno de tanques, cañerías y bombas en contacto con solventes y químicos agresivos.

### CARACTERISTICAS PRINCIPALES

| VEHICULO | Epoxi – poliamina alifática |
| --- | --- |
| SÓLIDOS INERTES | Cargas de granulometría controladas |
| SOLVENTE | Alifáticos y aromáticos |
| SÓLIDOS EN PESO | 83 % |
| SÓLIDOS EN VOLUMEN | 70 % |
| PESO ESPECIFICO | 1.43 grs./cm3 |
| COLOR | Según carta. |
| TERMINACION | Satinado |
| RELACION DE MEZCLA | 2 partes de A y 1 parte de B en volumen. |
| VIDA UTIL DE LA MEZCLA | 3 HS. Para 10 LT # |
| TIEMPO DE INDUCCION | 15 – 40 minutos |
| FONDO RECOMENDADO | No aplica. |
| V.O.C. | 220 G/L |
| CONSUMO | 7 m²/l para 100µ de película seca |
| ESPESOR DE PELICULA SECA | Hasta 150 micrones por mano |
| ESPESOR DE PELICULA HUMEDA | Hasta 214 micrones por mano |
| CANTIDAD DE MANOS | 2 o 3 |
| COMPONENTES | 2 |
| SECADO | TACTO | 90 min. |
|  | DURO | 8 hs |
|  | FINAL | 7 días. |
| REPINTADO | 16-36 hs. |
| ALMACENAJE (en condiciones adecuadas) | 24 meses |
| Presentación | 3, 15 y 30 lt |

# La vida útil de la mezcla es afectada por el volumen mezclado, a medida que aumenta el mismo disminuye la vida útil

Los datos consignados fueron determinados en condiciones estándar

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

Eliminar completamente sales solubles (principalmente cloruros y sulfatos) lavando con abundante agua dulce a presión. Remover grasas, aceites y suciedad lavando con soluciones detersivas, seguido de enjuague con agua dulce. Los cantos vivos, cordones de soldadura, exfoliaciones, grietas, etc. deben redondearse o eliminarse utilizando amoladoras y discos abrasivos. El óxido debe eliminarse por alguno de los siguientes métodos: cepillado, rasqueteado, picareteado manual o mecánico, arenado, granallado, etc.

DATOS DE APLICACIÓN:

La temperatura debe estar por lo menos 3 ºC por encima del punto de rocío.

- Mezclar cuidadosamente los componentes “A” y “B” hasta uniformidad.

- Aplicar con pincel, rodillo, soplete con aire o sin aire (airless)

- Dilución:

DILUYENTE POXDRIVE E-1 (evaporación intermedia)

SEGURIDAD E HIGIENE  Conservar el envase bien cerrado. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico. Producto inflamable.

Mantener lejos del calor o llama.                                                                                              Última revisión: abril -2009