# PISOS DRENANTES

## ENCARPETADO DE PISOS PERMEABLES AL AGUA

Sistema epoxi de tres componentes 100% sólidos.

Suelos drenantes, estos permiten que las lluvias fluyan libremente hacia las napas, siendo de esta forma una alternativa novedosa para minimizar el impacto de las lluvias en superficies construidas descubiertas.

Se recomendada para calles o estacionamientos para evitar la acumulación de agua en la calzada, además de atenuar el riesgo de inundaciones.
Su uso también está recomendado en Industrias: son útiles para resolver requerimientos técnicos y municipales que exigen las permeabilidad de algunas zonas.

Azoteas, el piso drenante permite que las aguas de lluvia lleguen a los desagües de forma más lenta, evitando la saturación de los desagües pluviales. Además de poder tener superficies niveladas.
Parques y jardines: evita que el agua se acumule disminuyendo la formación de charcos y Barro. Permite el lavado o hidrolavado para la limpieza de hojas, barro, etc… 

Por tener gran cantidad de poros abiertos se reduce la absorción de calor por lo que resulta más estable que otros materiales para resistir los ciclos de congelación y descongelación.

RECOMENDACIONES DE APLICACION:
Generalmente se utiliza como apoyo el terreno natural, sobre el cual se arma una base de piedra partida compactada por medios mecánicos. Finalmente, la capa de terminación varía entre 20 mm y 50 mm de espesor. 

Por debajo del sistema drenante se puede instalar una barrera hidráulica para guiar el agua de lluvia a un depósito para ser utilizada para riego o limpieza.

Se pueden utilizar diferentes tipos de piedras que proporcionan variadas terminaciones, también se pueden agregar colorantes para usarlo en distintos tipos de diseños.

### PRINCIPALES CARACTERISTICAS

| VEHICULO | Epoxi – poliamida acelerada |
| --- | --- |
| SÓLIDOS INERTES | Cargas de granulometría controladas secas. |
| SOLVENTE | no contiene |
| SÓLIDOS EN PESO | 100 % |
| SÓLIDOS EN VOLUMEN | 100 % |
| PESO ESPECIFICO | 1.8 grs./cm3 |
| COLOR | Segun pedido |
| TERMINACION | mate |
| RELACION DE MEZCLA | Usar modulo completo |
| VIDA UTIL DE LA MEZCLA | 90 min. Para 10 kg # |
| CONSUMO | 1.8 Kg./m2/ mm de Espesor. |
| ESPESOR DE PELICULA SECA | Mínimo 2 cm. |
| ESPESOR DE PELICULA HUMEDA |  |
| CANTIDAD DE MANOS | 1 |
| COMPONENTES | 3 |
| SECADO | TACTO | 12 hs. |
|  | DURO | 24 hs |
|  | FINAL | 7 días. |
| REPINTADO | 4 días. |
| ALMACENAJE (en condiciones adecuadas) | 24 meses |
| Presentación | 30 KG y a granel |

# La vida útil de la mezcla es afectada por el volumen mezclado, a medida que aumenta el mismo disminuye la vida útil

Los datos consignados fueron determinados en condiciones estándar

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

Se debe compactar la tierra de base por medios mecánicos, luego se agrega la capa de piedra partida y se compacta.

DATOS DE APLICACIÓN:

La temperatura debe estar por lo menos 3 ºC por encima del punto de rocío.

- Mezclar cuidadosamente los componentes “A” y “B” hasta uniformidad, luego agregar el componente C.

- Aplicar con llana.

- Dilución: no corresponde. Para la limpieza de las herramientas usadas:  DILUYENTE MULTIPROPOSITO.

### SEGURIDAD E HIGIENE  Conservar el envase bien cerrado. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico.

Última revisión: abril - 20014