# TEXAFIC S-1510

## ESMALTE POLIURETANICO

## ALIFATICO

Poliuretano de dos componentes, desarrollado para la protección de superficies expuestas al exterior, en ambientes agresivos. Posee extraordinaria resistencia a rayos ultravioletas Tiene buena elasticidad, excelente adherencia y rápido secado.

USOS

En la industria metal mecánica, para el pintado de implementos y maquinarias agrícolas, petroleras, navales, etc., en estructuras metálicas, cañerías, tanques, etc.

### PROPIEDADES FISICAS

| VEHICULO | Poliuretano bicomponente |
| --- | --- |
| SÓLIDOS INERTES | Pigmentos varios segun color. |
| SOLVENTE | Alifáticos y aromáticos |
| SÓLIDOS EN PESO | 60 % |
| SÓLIDOS EN VOLUMEN | 50 % |
| PESO ESPECIFICO | 1.1 grs./cm3 |
| COLOR | Segun carta |
| TERMINACION | Brillante |
| RELACION DE MEZCLA | 4 Partes de “A” y 1 parte de “B” en Volumen |
| VIDA UTIL DE LA MEZCLA | 6 hs. Para 100 g # |
| ESPESOR DE PELICULA SECA | 50- 70 µ por mano |
| ESPESOR DE PELICULA HUMEDA | 100 - 140 µ por mano |
| CANTIDAD DE MANOS | 1 o 2 |
| COMPONENTES | 2 |
| SECADO | TACTO | 30 min. |
|  | DURO | 8 HS |
|  | FINAL | 5 días. |
| REPINTADO | 8 – 12 hs. |
| ALMACENAJE (en condiciones adecuadas) | 24 meses componente A, 6 meses componentes B. |
| Presentación | 25 y 200 LT. |

# La vida útil de la mezcla es afectada por el volumen mezclado, a medida que aumenta el mismo disminuye la vida útil

Los datos consignados fueron determinados en condiciones estándar

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

Eliminar completamente sales solubles (principalmente cloruros y sulfatos) lavando con abundante agua dulce a presión. Remover grasas, aceites y suciedad lavando con soluciones detersivas, seguido de enjuague con agua dulce

DATOS DE APLICACIÓN:

La temperatura debe estar por lo menos 3 ºC por encima del punto de rocío.

Para su correcta utilización y curado se requiere que la temperatura sea mayor a  9°C.

Dilución: de acuerdo a la técnica de aplicación

Soplete: entre 0 y 15 % DILUYENTE POXDRIVE P-1

### SEGURIDAD E HIGIENE  Conservar el envase bien cerrado. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico.

Última revisión: abril - 2009