# TEXAFIC T-1

## ESMALTE POLIURETANICO

## ALIFATICO

Poliuretano acrílico de dos componentes, desarrollado para la protección de superficies expuestas al exterior, en ambientes agresivos, como ser industriales y costeros. Posee extraordinaria resistencia a rayos ultravioletas Tiene buena elasticidad, excelente adherencia y rápido secado. Ademas fue modificado para poder aplicarse en altos espesores.

USOS

En la industria petrolera, naval, aeronáutica, etc., en estructuras metálicas, cañerías, tanques, recipientes,  etc., estructuras que se encuentren expuestas a la intemperie y a la consecuente acción de la radiación U.V.

### PROPIEDADES FISICAS

| VEHICULO | Acrílico – isocianato alifático |
| --- | --- |
| SÓLIDOS INERTES | Dióxido de titanio |
| SOLVENTE | Alifáticos y aromáticos |
| SÓLIDOS EN PESO | 60 % |
| SÓLIDOS EN VOLUMEN | 50 % |
| PESO ESPECIFICO | 1.15 grs./cm3 |
| COLOR | Blanco |
| TERMINACION | Brillante |
| RELACION DE MEZCLA | 3 Partes de “A” y 1 parte de “B” en Volumen |
| VIDA UTIL DE LA MEZCLA | 6 hs. Para 100 g # |
| ESPESOR DE PELICULA SECA | 80- 120 µ por mano |
| ESPESOR DE PELICULA HUMEDA | 160 - 250 µ por mano |
| CANTIDAD DE MANOS | 1 o 2 |
| COMPONENTES | 2 |
| SECADO | TACTO | 30 min. |
|  | DURO | 8 HS |
|  | FINAL | 5 días. |
| REPINTADO | 8 – 12 hs. |
| ALMACENAJE (en condiciones adecuadas) | 24 meses componente A, 6 meses componentes B. |
| Presentación | 20 LT. |

# La vida útil de la mezcla es afectada por el volumen mezclado, a medida que aumenta el mismo disminuye la vida útil

Los datos consignados fueron determinados en condiciones estándar

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

Eliminar completamente sales solubles (principalmente cloruros y sulfatos) lavando con abundante agua dulce a presión. Remover grasas, aceites y suciedad lavando con soluciones detersivas, seguido de enjuague con agua dulce

DATOS DE APLICACIÓN:

La temperatura debe estar por lo menos 3 ºC por encima del punto de rocío.

Para su correcta utilización y curado se requiere que la temperatura sea mayor a  9°C.

Dilución: de acuerdo a la técnica de aplicación

Soplete: entre 0 y 10 % DILUYENTE POXDRIVE P-1

### SEGURIDAD E HIGIENE  Conservar el envase bien cerrado. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico.

Última revisión: abril - 2009