# TEXAFIC T-10

## LACA POLIURETANICA

## ALIFATICA

Poliuretano acrílico de dos componentes, desarrollado para la protección de superficies autonivelantes de alto tránsito. Posee extraordinaria resistencia a rayos ultravioletas Tiene buena elasticidad, excelente adherencia y rápido secado, resistencia mecánica y química.

USOS

Industrial, hogareño y comercial.

### PROPIEDADES FISICAS

| VEHICULO | Acrílico – isocianato alifático |
| --- | --- |
| SÓLIDOS INERTES | NO CONTIENE |
| SOLVENTE | Alifáticos y aromáticos |
| SÓLIDOS EN PESO | 60 % |
| SÓLIDOS EN VOLUMEN | 60 % |
| PESO ESPECIFICO | 1.00 grs./cm3 |
| COLOR | TRANSPARENTE |
| TERMINACION | Brillante |
| RELACION DE MEZCLA | 2 Partes de “A” y 1 parte de “B” en Volumen |
| VIDA UTIL DE LA MEZCLA | 6 hs. Para 100 g # |
| ESPESOR DE PELICULA SECA | 50- 70 µ por mano |
| ESPESOR DE PELICULA HUMEDA | 100 - 140 µ por mano |
| CANTIDAD DE MANOS | 1 o 2 |
| COMPONENTES | 2 |
| SECADO | TACTO | 30 min. |
|  | DURO | 8 HS |
|  | FINAL | 5 días. |
| REPINTADO | 8 – 12 hs. |
| ALMACENAJE (en condiciones adecuadas) | 24 meses componente A, 6 meses componentes B. |
| Presentación | 3, 6, 15 Y 30 LT. |

# La vida útil de la mezcla es afectada por el volumen mezclado, a medida que aumenta el mismo disminuye la vida útil

Los datos consignados fueron determinados en condiciones estándar

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

Eliminar completamente sales solubles (principalmente cloruros y sulfatos) lavando con abundante agua dulce a presión. Remover grasas, aceites y suciedad lavando con soluciones detersivas, seguido de enjuague con agua dulce

DATOS DE APLICACIÓN:

La temperatura debe estar por lo menos 3 ºC por encima del punto de rocío.

Para su correcta utilización y curado se requiere que la temperatura sea mayor a  9°C.

Dilución: de acuerdo a la técnica de aplicación

Soplete: entre 0 y 10 % DILUYENTE POXDRIVE P-1

### SEGURIDAD E HIGIENE  Conservar el envase bien cerrado. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico.

Última revisión: abril - 2016