# SHALOAT LA-25

## MORTERO AUTONIVELANTE CEMENTICIO

## PARA ENCARPETADO DE PISOS

Mortero autonivelante cementiceo de dos componentes desarrollado especialmente con el fin de reparar roturas en hormigones de alta resistencia y realizar encarpetados autonivelantes sobre pisos de hormigón deteriorados, aumentando notablemente la resistencia mecánica, a la compresión, tracción y flexión.

Presenta muy baja contracción, permitiendo obtener superficies sin fisuras, libre de poros y con una excelente nivelación.

Tiene muy buena resistencia a los aceites y combustibles, resiste el daño por deshielo y congelación.

Actúa también como nivelador de superficies onduladas y obturador de poros.

USOS: Reparación y nivelación de pisos.

### PRINCIPALES CARACTERISTICAS

| VEHICULO | Polimero acrilico |
| --- | --- |
| SÓLIDOS INERTES | Cemento Pórtland, cuarzo, arena, etc. |
| SÓLIDOS EN PESO | 88 % |
| SÓLIDOS EN VOLUMEN | 76 % |
| PESO ESPECIFICO | 1.9 grs./cm3 |
| COLOR | Gris cemento |
| TERMINACION | mate |
| RENDIMIENTO IDEAL | 1.9 kg/m² y por mm de espesor |
| ESPESOR DE PELICULA SECA | 4 a 5 mm |
| CANTIDAD DE MANOS | 1 |
| COMPONENTES | 1 |
| SECADO | TACTO | 20min. |
|  | DURO | 3 hs |
|  | FINAL | 72 hs |
| REPINTADO | 1 hs. |
| ALMACENAJE (en condiciones adecuadas) | 24 meses |
| Presentación | 35 kg. |

Los datos consignados fueron determinados en condiciones estándar

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

En hormigón contaminado con aceites , grasas y suciedad lavar con soluciones detersivas y abundante agua dulce a alta presión.  En superficies flojas o con sales solubles tales como sulfatos o cloruros lavar con abundante agua dulce a alta presión seguido de  arenado, granallado o escarificado. En pisos nuevos alisados mecánicamente, dar rugosidad preferentemente por esmerilado. El hormigón de base debe tener una resistencia no inferior a  100 kg/cm².

MEZCLADO

Colocar en la mezcladora el componente líquido y luego el polvo. Mezclar durante dos minutos hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos. Se recomienda utilizar máquinas mezcladoras de bajas revoluciones.

DATOS DE APLICACIÓN:

La temperatura debe estar por lo menos 3 ºC por encima del punto de rocío. Utilizar llana dentada que permita dejar un espesor de entre 4 y 5 mm. Luego pasar  rodillo de púas.

### SEGURIDAD E HIGIENE  Conservar el envase bien cerrado. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico.

Última revisión: abril - 2017