# POXDRIVE LA-3

## PINTURA ACRILICA MATE AL AGUA

## PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Acrílico de un componente soluble en agua.

USOS: pintado de paredes, muros.

### CARACTERISTICAS PRINCIPALES

| VEHICULO | Acrilico |
| --- | --- |
| SÓLIDOS INERTES | Talco, titanio, carbonato de calcio |
| SOLVENTE | Agua |
| SÓLIDOS EN PESO | 47 % |
| SÓLIDOS EN VOLUMEN | 35 % |
| PESO ESPECIFICO | 1.30 grs/cm3 |
| COLOR | Blanco y pasteles |
| TERMINACION | Mate |
| RENDIMIENTO IDEAL | 5 m²/l para 70µ de película seca |
| COMPONENTES | 1 |
| SECADO | TACTO | 60 min. |
|  | DURO | 4 hs |
|  | FINAL | 24 hs |
| REPINTADO | 4 hs. |
| ALMACENAJE (en condiciones adecuadas) | 24 meses |
| Presentación | 4, 10, 20 lt. |

Los datos consignados fueron determinados en condiciones estándar

PREPARACION DE SUPERFICIES

Eliminar completamente sales solubles (principalmente cloruros y sulfatos) lavando con abundante agua dulce a presión. Remover grasas, aceites y suciedad lavando con soluciones detersivas, seguido de enjuague con agua dulce.

DATOS DE APLICACIÓN:

La temperatura debe estar por lo menos 3 ºC por encima del punto de rocío.

Dilución: de acuerdo a la técnica de aplicación

### SEGURIDAD E HIGIENE  Conservar el envase bien cerrado. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico.

Última revisión: abril - 2009