# SINTEC-DRIVE SR-1

## ESMALTE SINTETICO

## SECADO RAPIDO

Sistema alquídico base solvente, usado en la protección de  superficies tanto en interior como en el exterior. De secado rápido.

USOS: Como terminación en todo tipo de superficies.

### PRINCIPALES CARACTERISTICAS

| VEHICULO | Alquidico |
| --- | --- |
| SÓLIDOS INERTES | Pigmentos |
| SOLVENTE | Alifáticos |
| SÓLIDOS EN PESO | 55 % |
| SÓLIDOS EN VOLUMEN | 42 % |
| PESO ESPECIFICO | 1 grs./cm3 |
| COLOR | Según carta |
| TERMINACION | Brillante |
| RENDIMIENTO IDEAL | 10 m²/l para 40µ de película seca |
| ESPESOR DE PELICULA SECA | 30-40 µ por mano |
| ESPESOR DE PELICULA HUMEDA | 75-100 µ por mano |
| CANTIDAD DE MANOS | 1 o 2 |
| COMPONENTES | 1 |
| SECADO | TACTO | 20min. |
|  | DURO | 3 hs |
|  | FINAL | 96 hs |
| REPINTADO | 1 hs. |
| ALMACENAJE (en condiciones adecuadas) | 24 meses |
| Presentación | 4, 10, 20 lt. |

Los datos consignados fueron determinados en condiciones estándar

PREPARACION DE SUPERFICIES

Remover grasas, aceites y suciedad lavando con alcoholes. Lijar para obtener mayor adherencia.

DATOS DE APLICACIÓN:

La temperatura debe estar por lo menos 3 ºC por encima del punto de rocío.

Dilución: de acuerdo a la técnica de aplicación entre 5 y 15 %.

DILUYENTE POXDRIVE DS-3

### SEGURIDAD E HIGIENE  Conservar el envase bien cerrado. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico.

Última revisión: abril - 2009